**TABEL UKURAN BAJA WF DAN HBEAM**

Apa itu Besi WF ?

Nama besi jenis WF ini sudah pasti asing di telinga. Nama material atau jenis besi ini merupakan kepanjangan dari besi wide flange. Jenis besi ini merupakan lempengan baja yang mempunyai kekuatan sangat tinggi dan cocok untuk menahan beban dan tarikan.

Apa Itu Besi Hbeam ?

Hbeam merupakan baja yang proses produksinya yang menggunakan cenai panas kemudian di pelat lalu dilas. Sesuai namanya baja ini berbentuk seperti huruf H dalam bahasa Inggris disebut *Hot Rolled.*

WF dan Hbeam mempunyai beberapa merk anatar lain yaitu : Gunung Garuda (GG), Lautan Steel (LS), Krakatau Steel (LS).

Berikut untuk ukuran baja WF GG :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Barang | Merk | Berat (kg) |
| Panjang - 12m |
| WF 150x75x5x7mm | GG | 168 |
| WF 200x100x5,5x8mm | GG | 256 |
| WF 248x124x5x8mm | GG | 308 |
| WF 250x125x6x9mm | GG | 355 |
| WF 298x149x5,5x8mm | GG | 384 |
| WF 300x150x6,5x9mm | GG | 440 |
| WF 346x174x6x9mm | GG | 497 |
| WF 350x175x7x11mm | GG | 595 |
| WF 396x199x7x11mm | GG | 679 |
| WF 400x200x8x13mm | GG | 792 |
| WF 450x200x9x14mm | GG | 912 |
| WF 500x200x10x16mm | GG | 1075 |
| WF 588x300x12x20mm | GG | 1812 |
| WF 600x200x11x17mm | GG | 1272 |
| WF/WB 700x300x13x24 - 12m | GG | 2171 |
| WF/WB 800x300x14x26 -12m | GG | 2474 |

Berikut untuk ukuran Hbeam GG :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Barang | Merk |  Berat (kg)  |
| Panjang - 12m |
| HB 100x100x6x8mm | GG |  206,00  |
| HB 125x125x6,5x9mm | GG |  283,20  |
| HB 150x150x7x10mm | GG |  373,20  |
| HB 200x200x8x12mm | GG |  599,00  |
| HB 250x250x9x14mm | GG |  869,00  |
| HB 300x300x10x15mm | GG |  1.128,00  |
| HB 350x350x12X19mm | GG |  1.644,00  |

Berikut untuk ukuran WF LS :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Barang | Merk | Berat (kg) |
| Panjang - 12m |
| WF 150x75x5x7mm | LS | 168 |
| WF 198x99x4,5x7mm | LS | 218 |
| WF 200x100x5,5x8mm | LS | 256 |
| WF 248x124x5x8mm | LS | 308 |
| WF 250x125x6x9mm | LS | 355 |
| WF 298x149x5,5x8mm | LS | 384 |
| WF 300x150x6,5x9mm | LS | 440 |
| WF 350x175x7x11mm | LS | 595 |
| WF 400x200x8x13mm | LS | 792 |

Berikut untuk ukuran Hbeam LS :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Barang | Merk | Berat (kg) |
| Panjang - 12m |
| HB 100x100x6x8mm | LS | 206 |
| HB 150x150x7x10mm | LS | 378 |
| HB 200x200x8x12mm | LS | 599 |

Berikut untuk ukuran WF KS :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Barang | Merk | Berat (kg) |
| Panjang - 12m |
| WF 150x75x5x7mm | KS | 168 |
| WF 200x100x5,5x8mm | KS | 256 |
| WF 250x125x6x9mm | KS | 355 |
| WF 300x150x6,5x9mm | KS | 440 |